## Slide 1
锡焊技能

## Slide 3: 01. 何处需要焊接
导线间
PCB板
洞洞板
电路连接的地方

## Slide 4: 02. 焊接用具
等等。。。

## Slide 5: 02. 焊接用具
主要分三类：
  锡材
  加热工具
  辅助用品

## Slide 6: 02. 焊接用具
烙铁种类
  内热型
  外热型

## Slide 7: 02. 焊接用具
烙铁头种类：
  尖头
  圆锥头
  一字头
  刀头
  马蹄头
  H型头
Notes: https://bbs.elecfans.com/jishu_1151320_1_1.html

## Slide 8: 03. 如何焊接
预热烙铁头
  一般300~350°C左右即可（无铅焊锡可380°C）
  具体观察熔锡情况
  焊锡不熔时可以适当加温
  焊大器件可提高温度，但要及时调回
  焊接前使用清洁海绵等用品清理烙铁头，保证焊接时的焊锡是“新鲜”的
Notes: 此处可演示吗？

## Slide 9: 03. 如何焊接
挂锡
预热焊盘/引线
加锡
焊点呈裙状即可（大电流处可多加锡）
Notes: 张力

## Slide 10: 03. 如何焊接
上述方法适合：
  直插器件
  大一点的贴片

## Slide 11: 03. 如何焊接
如要焊接一些，针脚比较密集的原件
  如type-C口、FPC口
  一些芯片
可使用刀头电烙铁作为加热工具
引脚密集的地方不要放太多焊锡，以防连锡

## Slide 12: 03. 如何焊接
导线
  单股导线
  多股导线

## Slide 13: 03. 如何焊接
对于多股导线，可使用：
  预焊
  插焊
  搭焊
助焊剂：增大焊锡张力
Notes: https://www.bilibili.com/video/BV1mN411k7GM/?spm_id_from=333.337.top_right_bar_window_history.content.click&vd_source=f4dd3e105766a225dcf25e24b5da094a

## Slide 14: 03. 如何焊接
针对一些触点在内部、烙铁头碰不到的元件
  如ESP32芯片等
可以使用热风枪（或加热板、焊炉）+锡膏的组合

## Slide 15: 03. 如何焊接
首先在焊盘上涂抹锡膏
  注意此处不要涂抹过多（防止连锡）
  不确定的话可以熔化一下观察一下涂抹量
将芯片用镊子置于焊盘上，轻推边缘，尽量对齐
  焊锡的张力可以在小范围内让芯片回正
使用热风枪吹焊盘
  热风覆盖所有要焊的焊盘
  风力不要太大，防止吹走芯片或其他元件（可一点点增大风力）
  温度一般300°C左右即可，具体看焊锡熔化情况
Notes: https://www.bilibili.com/video/BV1dJ411D7EN/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.-1&vd_source=f4dd3e105766a225dcf25e24b5da094a
https://www.bilibili.com/video/BV1wr421H7S2/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=f4dd3e105766a225dcf25e24b5da094a

## Slide 16: 04. 二次处理与拆卸
什么时候需要二次处理？
  针脚焊连
  电路断路
什么时候需要拆卸？
  元件损坏
  焊接错误

## Slide 17: 04.二次处理与拆卸
二次处理工具：
  加热工具（烙铁、热风枪）
  锡膏、助焊剂、吸锡器（吸锡带）

## Slide 18: 04.二次处理与拆卸
助焊剂：涂抹在焊点后再将焊锡熔化，可以增大焊锡的张力，让连锡处更容易分开
  只要需要重新熔化焊点的地方，都要涂助焊剂
吸锡器：将一些孔洞中多余的锡吸出
吸锡带：清理焊盘
Notes: https://www.bilibili.com/video/BV1qJ411B7Am/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=f4dd3e105766a225dcf25e24b5da094a

## Slide 19: 04.二次处理与拆卸
拆卸时，如只有一个焊点，则直接加热焊点后用镊子拆下即可
如有多个焊点，但分布范围较小，可使用热风枪或刀头烙铁同时熔化多个焊点，再使用镊子取下
如焊点分布较广，则需使用加热板大面积熔锡
如果…都不行的话
  那就直接破拆吧
Notes: https://www.bilibili.com/video/BV15J4119759/?spm_id_from=333.788.top_right_bar_window_history.content.click&vd_source=f4dd3e105766a225dcf25e24b5da094a

## Slide 20: 05.检测
每焊完一部分，可以使用万用表检测一下焊接是否正确
具体方式：
  使用短路检测档检测针脚与焊盘是否连接、检测虚焊
  ……
如检测有问题则继续进行二次处理

## Slide 21: 洞洞板的焊接

## Slide 22: 洞洞板的焊接
电赛时间较为紧迫，比赛时的制作的电路通常会选择使用洞洞板（2.54mm），推荐使用单面板

## Slide 23: 洞洞板的焊接
电路制作流程：
  放置元件：提前规划好元件的位置，以防位置不够
  元件一般是直插式的（尺寸合适的贴片式也能用，指：0805及以上的贴片电阻电容）
  可以使用专门用来布局洞洞板的软件，如LochMaster
连电路
  使用焊锡做电路
  飞线

## Slide 24: 洞洞板的焊接
使用焊锡做电路：
  在电路的通路上预先加一些焊锡
  将烙铁置于两点间，添加焊锡，将两点连接
  连接时要间隔连接（先让每两点连接上）
如出现一处连接后，另一处又断掉了，可以加快焊连的速度，或降低烙铁头温度（在另一边熔化前焊上）
或者……选择飞线
Notes: https://www.bilibili.com/video/BV1wA411q7P2/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.-1&vd_source=f4dd3e105766a225dcf25e24b5da094a

## Slide 25: 洞洞板的焊接
飞线：
  用导线大致比量一下两个焊接点的距离，多预留出一点，使用剪线钳剪断。
  线两端剥去绝缘层，插入焊盘中，尽量让线紧贴着板
  按直插式元件焊接
对于模拟信号的测量时，尽量让线避免过多交叠，减少电磁干扰

## Slide 26
Company name
2015 ANNUAL SUMMARY
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行